## Shinglas.   Коллекция «Ранчо»

Идеально подойдет тем, кто выбирает оптимальное соотношение цены и качества в кровельных материалах. Наши инновации позволили разработать кровельный материал из сегмента «премиум», который теперь доступен каждому по удивительно низкой цене.

Гарантия от производителя -  20 лет.

Форма нарезки: «драконий зуб».

#### Цветовые решения:

#### Технические характеристики:

| Наименование параметра: | Коллекция "Ранчо" |
| --- | --- |
| Кол-во слоёв черепицы, шт | 2 |
| Ширина, мм | 1000±5,0 |
| Высота, мм | 335±3,0 |
| Толщина, мм | 2,7±0,2* |
| Кол-во гонтов в упаковке, шт | 14 |
| Вес 1 кв.м. кровельного покрытия, кг | 12,50 |
| Кол-во кровельного покрытия в упаковке, м. кв. | 2,00 |
| Вес упаковки, кг | 25,00 |
| Основа, стеклохолст, г/м2 | 90 |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1,2 |
| Кол-во упаковок на поддоне, шт | 42 |